首钢高炉炉缸热度控制实践

张贺顺  马洪斌  陈军

（首钢总公司）

摘  要   充足而稳定的炉缸热度是高炉稳定的基础，铁水物理热能准确表征炉缸热度，高炉应根据

原燃料质量、装备、操作等状况，确定炉缸热度的波动值与绝对值，作为高炉调节热制度的标准。

关键词  高炉  炉缸热度  铁水物理热

The controlling practice of hearth heat in blast furnace of Shougang Corporation

Zhang Heshun  Ma Hongbin  Chen Jun

(Shougang Corporation)

Abstract  Enough and steady hearth heat is the base of blast furnace steady operation. And iron temperature can describe hearth heat exactly. BF ought to confirm the waving value and absolute value of hearth heat for the standard to adjusting heat system according to raw material and fuel quality, blast furnace equipment and operation etc.

Key words  blast furnace  hearth heat  iron temperature

# 前言

炉缸热度是高炉炉缸部位具有足够相应温度的热量，以满足冶炼过程中加热炉料、渣铁和各种物理化学反应需要的热量，以及过热液态产品达到要求的温度，炉缸热度一般作为高炉热制度的调节依据，高炉冶炼过程控制充足而稳定的炉缸热度，是保证高炉稳定顺行的基础。

首钢高炉冶炼过程对于炉缸热度的衡量一直采取铁水含硅量与铁水物理热结合的方式，铁水含硅量0.40%~0.50%，铁水物理热≥1500℃，本文通过对高炉炉缸热度的分析，进一步明确炉缸热度的内涵、控制标准，以确保高炉长期稳定顺行。

# 炉缸热度的表征

## 炉缸热度

炉缸热度由高温和热量两个因素合在一起描绘，即高温热量，单有高温而无足够的热量，高温是维持不住的；单有热量而无足够高的温度，就无法保证高温反应的进行和液态产品的过热。[1]高温是由燃料在风口燃烧带内热风流股中燃烧达到的，而热量是由燃烧过程放出的热量来保证的，加热焦炭和过热渣铁还需要有良好的热交换，将高温煤气热量传给焦炭和渣铁。因此，影响炉缸热度的因素有：影响高温方面的因素，如风温、富氧、喷吹燃料、鼓风湿度等；影响热量消耗方面的因素，如原料的品位和冶金性能，炉内间接还原发展程度等；影响炉内热交换的因素，如煤气流和炉料分布与接触情况等。

风口前温度是表征炉缸热度的重要参数，风口前温度高表明同等体积的煤气拥有更多的热量传递给焦炭、渣铁，有利于炉料的加热、分解和促进还原过程的进行，但高炉日常生产中，炉缸热度通常利用铁水含硅量和铁水物理热来表征。

## 铁水含硅量表征法

硅是难还原元素，还原硅的热量是还原相同数量铁耗热的8倍，因而常把还原出硅元素的多少作为判断高炉炉缸热度的标准。硅的还原是逐级进行的，第一步是焦炭灰分中的SiO2或滴落炉渣中的SiO2进行液态的还原并产生SiO蒸汽，第二步是SiO蒸汽上升过程中被铁滴吸收，并被[C]还原。硅还原量与温度和SiO2的活度成正比，增大[Si]的活度系数或CO气体的分压，都会使[Si]%下降。实际高炉冶炼过程，铁水含硅量远未达到其平衡值，表明硅的还原仍然受到动力学条件的控制，其还原反应速度与温度、反应接触面积及时间、SiO的气相分压等有关。其中反应接触面积和时间可以通过对初渣性能的调整和对滴落带高度的调整加以控制，例如强化冶炼加快料速，降低软熔带位置，减少滴落带高度和液体渣铁在滴落带的滞留时间，都会减少硅的还原。[2]铁水含硅量的影响因素较多，利用铁水含硅量表征炉缸热度存在一定局限性，尤其在风量不全的特殊炉况条件下，铁水含硅量并不能真正代表炉缸热度。

## 铁水物理热表征法

热量由燃料燃烧放出的足够的热来保证，高炉铁水持续保持一定的物理热，说明炉缸焦炭燃烧放出的热量充沛，能够保证铁水物理热稳定在要求的温度，因此铁水物理热是重要的炉缸热度表征方法。铁水的熔化与凝固只与铁水含碳量和物理温度有关，而与铁水含硅量高低并无直接关系，采用铁水物理热表征炉缸热度更为合理。

# 炉缸热度的控制

## 炉缸热度波动值的控制

表征炉缸热度的铁水物理热允许波动值一般在10℃~20℃，该值的确定受原燃料质量、设备状况、操作状况等诸多因素的综合影响，但总的来说，原燃料质量条件好的高炉，允许波动值可以控制较小；原燃料质量条件差的高炉，允许波动值必须控制较大。高炉生产过程切实关注炉缸热度的波动，波动值小说明高炉顺稳程度高，高炉原燃料、设备、操作等状况较好。

## 炉缸热度绝对值的控制

表征炉缸热度的铁水物理热绝对值主要取决于维持高炉顺稳的炉缸热度最低值与炉缸热度波动值，首先确定高炉接受的铁水物理热最低值，在铁水物理热最低值条件下，高炉顺行稳定、渣铁流动良好、冶炼指标良好；再确定高炉的铁水物理热波动值。若高炉接受的铁水物理热最低值为1480℃，炉缸热度波动值为15℃，则炉缸热度绝对值的控制标准为1495℃。

# 首钢高炉炉缸热度的分析

## 铁水物理热与含硅量的比较

1号高炉铁水物理热与含硅量在部分阶段呈正相关系，但在大部分阶段，铁水物理热与含硅量的正相关系并不明显，2号高炉铁水物理热与含硅量在大部分阶段呈正相关系。分析认为：1号高炉炉型矮胖、2号高炉炉型瘦长，2号高炉煤气稳定性明显强于1号高炉，从而出现2号高炉铁水物理热与含硅量正相关系比较明显的状况。

图 1  1号高炉铁水物理热与含硅量的比较

图 2  2号高炉铁水物理热与含硅量的比较

## 铁水物理热与含硫量的比较

1号高炉、2号高炉铁水物理热与含硫量的负相关系较为明显，分析认为：炉缸热度对铁水脱硫的作用非常重要。

图 3  1号高炉铁水物理热与含硫量的比较

图 4  2号高炉铁水物理热与含硫量的比较

## 炉缸热度与生产指标的比较

2005年~2009年，1号高炉炉缸热度控制在铁水物理热1505±5℃、铁水含硅量0.45%~0.50%，铁水物理热较高时，其高炉利用系数、焦比、煤比等指标较好，并且1号高炉铁水含硅量相同的2009年与2005年相比，铁水物理热上升达7.4℃，表明1号高炉炉况顺稳程度较好。分析认为：高炉生产指标较好时，高炉铁水物理热较高，也就是说高炉炉缸热度充沛，有利于高炉维持顺稳、维持重负荷生产。

表 1  2005~2009年1号高炉炉缸热度与生产指标的比较

| 年份 | 铁水物理热℃ | 铁水含硅量% | 铁水含硫量% | 利用系数 t/m3.d | 焦比 Kg/t | 煤比 Kg/t | 风温 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 1502.4 | 0.495 | 0.024 | 2.287 | 358.9 | 113.8 | 1119 |
| 2006 | 1501.2 | 0.450 | 0.025 | 2.370 | 329.4 | 140.9 | 1147 |
| 2007 | 1503.8 | 0.463 | 0.025 | 2.391 | 325.5 | 143.2 | 1179 |
| 2008 | 1506.1 | 0.486 | 0.025 | 2.423 | 335.4 | 135.7 | 1157 |
| 2009 | 1509.8 | 0.495 | 0.023 | 2.437 | 314.2 | 151.8 | 1166 |

## 铁水物理热与含硅量的关系

1号高炉1500℃铁水物理热对应铁水含硅量为0.439%，2号高炉1500℃铁水物理热对应铁水含硅量为0.366%，2号高炉铁水物理热与含硅量的关系曲线斜率明显大于1号高炉铁水物理热与含硅量的关系曲线斜率，分析认为：1号高炉有效容积2536m3、2号有效高炉1780m3，1号高炉有效容积大、炉缸储热量大，铁水物理热波动相对较小。

图 5  1号高炉铁水物理热与含硅量的关系

图 6  2号高炉铁水物理热与含硅量的关系

# 炉缸热度的自动监测

## 风口连续测温

铁水物理热与铁水含硅量是炉缸热度变化的结果，参考两者进行高炉热制度调节存在滞后性，而风口前温度能更快捷的反应炉缸热度变化，风口前温度越高说明炉缸热度越高，并且风口连续测温系统可以实现对风口前温度的连续监测，相对于计算的理论燃烧温度，更能反应真实的风口前温度水平，是炉缸热度监测的最直接手段，风口连续测温系统能够替代高炉工长观察风口亮度来判断高炉热制度变化趋势的操作。

## 铁水连续测温

高炉炉缸热度处于非稳定状态，但铁水含硅量的化验及铁水物理热的手工测量都难于实时反应炉缸热度的变化趋势，铁水连续测温系统可以实现对铁水物理热的连续监测，有助于发现铁水物理热的实时变化，由此发现炉缸热度的实时变化趋势，及时对高炉热制度进行调节。

# 结语

（1）充足而稳定的炉缸热度是高炉稳定顺行的基础，铁水含硅量与铁水物理热是炉缸热度的表征方法，理论与实践表明铁水物理热更能准确表征炉缸热度。

（2）炉缸热度波动值与绝对值是炉缸热度控制的两个方面，不可或缺，高炉应根据原燃料质量、装备、操作等状况，确定炉缸热度的波动值与绝对值，作为高炉热制度调节的标准。

（3）1号高炉铁水物理热与含硅量在部分阶段呈正相关系，但在大部分阶段，铁水物理热与含硅量的正相关系并不明显，2号高炉铁水物理热与含硅量在大部分阶段呈正相关系；1号高炉、2号高炉铁水物理热与含硫量的负相关系较为明显；高炉炉缸热度充沛，有利于高炉维持顺稳、维持重负荷生产；1号高炉有效容积大、炉缸储热量大，铁水物理热波动相对较小。

# 参考文献

[1]钢铁冶金学：炼铁部分. 王筱留. 北京：冶金工业出版社，2001.1

[2]高炉设计：炼铁工艺设计理论与实践. 项钟庸. 北京：冶金工业出版社，2007.11

联系人：马洪斌  工程师  电话：010-88293487

Email：mahbin@126.com

通信地址：（100041）北京市石景山区首钢炼铁厂